## Slide 1
中期答辩
《Cu2ZnSnS4的合成及表征》
专业名：应用化学
答辩人：管俊斌
指导老师：岳文瑾（教授）
延时

## Slide 2
01
实验操作流程
02
前期实验研究的成果
03
下一阶段的工作安排
延时

## Slide 3
01
PART ONE
实验操作流程
延时

## Slide 4
01
实验操作流程
延时
实验流程可分为两步，第一步是合成前驱体溶液，
第二步是利用溶剂热法或微波法合成Cu2ZnSnS4颗粒。
铜源CuCl2·2H2O
乙二醇
锌源（ZnCl2 ）
锡源（SnCl4）
硫源（硫脲）
乙二醇
混合
加入活性剂(PVP)
溶剂热法
微波法
离心洗涤

## Slide 5
01
实验操作流程
延时
前驱体溶液
溶剂热法
微波法
Cu源（CuCl2、CuCl）
反应时间（5~20min）
直接合成四元化合物
先合成三元化合物

## Slide 6
02
PART TWO
前期实验研究的成果
延时

## Slide 7
02
前期实验研究的成果
延时
2.1 探究实验方法对CZTS合成的影响
分别采用溶剂热法、微波法合成CZTS,并进行XRD表征。
前驱体液
反应釜
微波合成仪
粉末样XRD表征

## Slide 8
02
延时
前期实验研究的成果
XRD图对比
从XRD图分析可得两种方法都可以合成锌黄锡矿型CZTS。

## Slide 9
02
前期实验研究的成果
延时
2.2 改变前驱体合成方法
2.2.1 ZnSn(OH)6提供锌源和锡源，硫脲提供硫源，先合成ZnSnS3。然后加入CuCl.
XRD图显示，可以合成出CZTS,但是存在很多杂峰。

## Slide 10
更换图片方法：点击图片后右键，选择“更改图片”即可。标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色等进行修改。建议正文8-14号字，1.3倍字间距。
点击此处添加标题
02
前期实验研究的成果
更换图片方法：点击图片后右键，选择“更改图片”即可。标题字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色等进行修改。建议正文8-14号字，1.3倍字间距。
点击此处添加标题
延时
2.2.2 改进实验方案，铜源改为CuCl2·2H2O。
XRD图显示，CuCl2·2H2O作为铜源时，未出现明显杂峰。

## Slide 11
02
前期实验研究的成果
延时
2.3 微波法探究反应物比例对CZTS合成的影响
前驱体溶液
微波合成仪
XRD表征
S:M=5:4
S:M=4:1

## Slide 12
更换图片方法：点击图片后右键，选择“更改图片”即可。标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色等进行修改。建议正文8-14号字，1.3倍字间距。
点击此处添加标题
02
前期实验研究的成果
更换图片方法：点击图片后右键，选择“更改图片”即可。标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色等进行修改。建议正文8-14号字，1.3倍字间距。
点击此处添加标题
延时
XRD对比
XRD图显示当S:M=4:1时，未出现较多杂峰。

## Slide 13
02
前期实验研究的成果
延时
2.4 微波法探究反应时间对CZTS合成的影响
前驱体溶液
微波合成仪
5min
10min
20min
XRD表征

## Slide 14
02
前期实验研究的成果
延时
XRD结果对比
从XRD图谱可知，5min时即可得到CZTS。

## Slide 15
02
前期实验研究的成果
延时
2.5 紫外可见光谱检测CZTS性能测试
由图可得，表明CZTS在300~900nm区间有良好的吸收,禁带间隙接近于理论值1.5ev.

## Slide 16
3
PART THREE
下一阶段的工作安排
延时

## Slide 17
03
下一阶段的工作安排
延时
1
微波法探究PVP含量、反应温度对CZTS合成的影响
2
利用透射电镜对CZTS结构进行表征
3
对实验数据进行分析讨论着手撰写毕业论文

## Slide 18
延时
谢谢！