## Slide 1: 中期汇报 Cu2-M-IV-VI4的合成及表征
姓名：陆思雨
班级：应化151
学号：3150405123
指导老师：岳文瑾

## Slide 2
目 录
一.实验操作流程
二.现有成果分析
三.下一步的主要任务及进度安排

## Slide 3: 溶剂热法简单介绍
A溶液
B溶液
反应釜
洗涤离心
干燥
A溶液：ZnCl2•2H2O[Cd(NO3)2·4H2O]，SnCl4·5H2O，CuCl2•2H2O,
乙二醇
B溶液：硫脲（硒粉），乙二醇

## Slide 4
元素组分的改变
Cu2CdSnSe4
Cu2CdSnS4
Cu2ZnSnS4
1.实验探究点

## Slide 5
2.1Cu2ZnSnS4的合成
由XRD可以看出Cu2ZnSnS4纳米晶晶体结构是Kesterite锌黄锡矿结构
2.现有成果分析

## Slide 6
2.2 Cu2CdSnS4的合成
由XRD可以看出Cu2CdSnS4纳米晶晶体结构是stannite黄锡矿结构

## Slide 7
以硒粉为硒源，打开反应釜硒粉没有反应，反应失败了
2.3 Cu2CdSnSe4的合成

## Slide 8
1.1 合成化合物CdSn(OH)6
A溶液：Cd(NO3)2·4H2O，柠檬酸钠，水
B溶液：SnCl4·5H2O，乙醇
微波法简单介绍
第一步先合成化合物中间体CdSn(OH)6。第二步利用微波法合成
四元化合物Cu2CdSnS4。
A溶液
B溶液
滴加氢氧
化钠溶液
沉淀
干燥

## Slide 9
纳米晶的合成
反应时间/h
反应物比例(金属：硫)
5，10，15min.
1:4，1:5
反应方法
溶剂热，微波法
1.实验探究点

## Slide 10
2.1探究实验方法的影响
上图为制备Cu2CdSnS4纳米晶时，用不同实验方法制备的XRD对比图
由XRD可以看出Cu2CdSnS4纳米晶晶体结构是stannite黄锡矿结构
2.现有成果分析

## Slide 11: 上图为制备Cu2CdSnS4纳米晶时，反应物不同比例（1:4,1:5）的XRD对比图，1：5的衍射峰更尖
2.2 探究比例的影响

## Slide 12
2.3 探究时间的影响
上图为制备Cu2CdSnS4纳米晶时，反应不同的时间（分别为5,10,15min）的
XRD对比图，5min的峰最尖，10min次之，15min最不尖

## Slide 13: 2.3 材料性质
紫外光谱图，表明CCTS在300~800nm区间有良好的吸收

## Slide 14: 三.下一步的主要任务及进度安排
1.改变实验条件温度，微波功率，活性剂种类，活性剂用量等探究对产物的影响。
2.利用电子显微镜观察纳米晶的尺寸和形貌，利用拉曼光谱测试研究纳米晶的分子结构。
3.开始着手撰写论文。

## Slide 15
谢谢